PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „MODUŁ” 66-300 MIEDZYRZECZ, ULICA  MONIUSZKI 4

Specyfikacja techniczna

ST - 03.03.

WARSTWY WYRÓWNAWCZE

i POSADZKI

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót-warstwy wyrównawcze i posadzki przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn:

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku GOK na

Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

w Słońsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45432112-2 Kładzenie terakoty

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie:

-     Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy M-15

-    gruntowanie warstwy wyrównawczej preparatem wzmacniającym podłoże

-    warstwy wyrównujące i wygładzające z samopoziomującej masy szpachlowej

-     Posadzka  z płytek  gresowych

-   Cokolik z płytek gresowych

-   Posadzki z wykładzin podłogowych  wielowarstwowych przeznaczonych dla obiektów użyteczności

publicznej

-  Posadzki z wykładziny podłogowej tekstylnej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00

"Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja

Projektowa i ST.

2. MATERIAŁY

Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do

stosowania w budownictwie.

Materiały:

-     Płytki gres o wym 60,0x60,0x1,0 cm gat I antypoślizgowe, o nierównej strukturalnie powierzchni, dające efekt podłogi z łupka o kolorze szarym

Płytki gres o wym 150,0x600,0x1,0 cm gat I antypoślizgowe w kolorze jasnego dębu

Płytki gres o wym 200,0x200,0x1,0 cm gat I antypoślizgowe

- Zaprawa klejąca samorozprowadzalna i wodoodporna ,mrozoodporna,

- Zaprawa do fugowania wodoodporna i wodoodporna, mrozoodporna, odporna na zabrudzenia, odporna na powstawanie rys, o działaniu antybakteryjnym

- Zaprawa cementowa M-15

- Samopoziomująca masa szpachlowa

- Klej dyspersyjny/ bez rozpuszczalników chemicznych/ do klejenia wykładzin podłogowych

- Gruntownik wzmacniający podłoże i ograniczający jego chłonność

- Wykładzina podłogowa z PVC kompaktowa heterogeniczna wielowarstwowa. Warstwa ścieralna gr. 0,8 mm zabezpieczona środkiem poliuretanowym PUR/nie wymaga stosowania wosku i środkó do polerowania/. Warstwa dolna zbudowana z PCV spienionego przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu/ grupa ścieralności –T/,-kolor- jasny dąb.

- Wykładzina podłogowa z PCV homogeniczna prądoprzewodząca, kolor- ciemnoszary granit.

- Sznur spawalniczy

- Wykładzina podłogowa dywanowa. Poliamid, spód AB sztuczna juta, grubość runa 7 mm, grubość całkowita 9 mm, waga runa925 g/m2, waga całkowita 1760 g/m3, klasyfikacja użytkowa 31,trudnopalna Cfl-s1,posiada zabezpieczenie przeciwbrudowe, przyjazna alergikom.

- Listwa dekoracyjna przypodłogowa o wysokości 1oo-150 mm. wykonana z polistyrenu wysokiej gęstości

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Przed wykonaniem posadzki należy określić wymagane przez producenta materiałów warunki wykonania lub  normy , a następnie sprawdzić temperaturę pomieszczenia.

Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy.

Płytki podłogowe, zaprawy klejowe, i akcesoria musza być dostarczone w najwyższej jakości.

Płytki musza spełniać wymagania normy PN-EN 87 grudzień 1994, musza być oznaczone znakiem

budowlanym i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B , certyfikat lub deklaracje zgodności z PNEN lub aprobatę techniczna ITB.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza  wykonana  z zaprawy cementowej M-15

Wymagania podstawowe.

- Podłoże, na którym wykonuje sie warstwy wyrównawcze powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.

- Warstwa wyrównawcza powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy lub specjalnym paskiem tworzywa sztucznego.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3

dni nie powinna być niższa niż 5°C.

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie wg instrukcji podanej przez producenta.

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi.

- Podkład powinien mieć powierzchnie równą  stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3 Gruntowanie warstwy wyrównawczej.

Warstwę wyrównawczą należy zagruntować środkiem zmniejszającym chłonność

i wzmacniającym podłoże. Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu. Gruntownik

nanosi się pędzlem lub wałkiem jako cienką i równomierną warstwę. Dalsze prace można roz-

począć po całkowitym wyschnięciu gruntownika, nie wcześniej niż po 6 godzinach/ jeżeli

producent nie poda innego terminu/.

5.4  Warstwy wyrównujące i wygładzające  z samopoziomującej masy szpachlowej.

Pod posadzki z wykładzin  z PVC oraz z wykładzin tekstylnych należy wykonać warstwę wyrównawczą

i wygładzającą gr. 4 mm z samopoziomującej masy szpachlowej wg wytycznych producenta masy.

5.5. Posadzki z płytek terakotowych.

Niezbędne spadki posadzek powinny być wykonane w podkładzie.

Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem  o grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju  na podłożu rozprowadza się ja pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm.

Spoiny miedzy płytkami powinny mieć szerokość co najmniej 2-4 mm (w zależności od rodzaju płytek).

Spoiny musza przebiegać prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie może przekraczać 2mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Wykończenie „ściana - podłoga" - Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową.

5.6 Posadzki z wykładzin rulonowych z PVC i z wykładzin welurowych.

Posadzki z wykładzin  z PVC oraz z wykładzin tekstylnych należy układać na warstwie  wyrównawczej

wykonanej z samopoziomującej masy szpachlowej.

Wilgotność podkładu z zaprawy cementowej i warstwy wyrównawczej nie może przekraczać 2%.

Warstwa wyrównawcza powinna być dokładnie odkurzona.

W czasie wykonywania robót temperatura pomieszczenia powinna mieścić się w zakresie od 17

do 25 stopni C.

Wszystkie materiały /wykładzina, listwy kleje/ powinny pozostać przez 24 godziny

w  pomieszczeniu, w którym panują opisane warunki.

Należy przestrzegać warunków podanych przez producenta wyrobów.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 'Wymagania ogólne".

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzek nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej.

Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości wykonania powierzchni,

- prostoliniowości spoin,

- związania posadzki z podkładem,

- grubości spoin i ich wypełnienia,

- wykończenia posadzki.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu

powierzchni posadzki. Prześwit miedzy łata a powierzchnia posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie odchyleń od poziomu tub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie związania posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

Jednostka obmiaru jest 1 m2 posadzek,  warstw wyrównawczych, gruntowania

Jednostka obmiaru jest 1 m cokolika

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawa odbioru robót są dokumenty:

- Projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do

wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany

dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim

zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze

poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisów dotyczących miedzy operacyjnych odbiorów poszczególnych

robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy

ostateczna wartość techniczna podłóg.

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów,

podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność ich właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli,

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z

powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

Odbiór poszczególnych etapów robót

Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.

W ramach odbioru powinno sie wykonać sprawdzenie:

materiałów,

równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity miedzy łata i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych  itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,

wykończenia posadzki (przez oględziny),

Odbiór końcowy robót w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z

dokumentacja projektowa.. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, na całej powierzchni i konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót

(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość

wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w

dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".

Płatność należy przyjmować zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. Zmiana Al.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo Ogólne. T l cz. 3 i

4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje i wytyczne producentów

10.2.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robót

2 normy

- aprobaty techniczne

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.