PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „MODUŁ” 66-300 MIEDZYRZECZ, ULICA  MONIUSZKI 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 03.04

#### Roboty malarskie

- WSTĘP

- 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do

wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn.  -Zmiana sposobu użytkowania

wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku GOK na  Europejskie Centrum Edukacji

Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Słońsku.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich zgodnie

z dokumentacją projektową- rysunkami, opisem technicznym i kosztorysem i obejmują m.i.

dwukrotne  malowanie tynków wewnętrznych farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie

dwukrotne malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie

dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami polikrzemianowymi /niskoalkalicznymi/elewacyjnymi

gruntowanie  podłoży chłonnych preparatem gruntująco –impregnacyjnym pod polikrzemianowe farby

elewacyjne

dwukrotne malowanie zewnętrznych elementów drewnianych środkiem impregnacyjno-grzybobójczym

kolorowym

jednokrotne lakierowanie zewnętrznych elementów drewnianych lakierem ochronnym/ ochrona przed

warunkami atmosferycznymi/.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00.00 – Wymagania ogólne.

- 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

a/farba lateksowa odporna na szorowanie

b/  preparat gruntujący pod farby lateksowe-zmniejsza chłonność podłoża i zwiększa jego wytrzymałość

c/ farba polikrzemianowa /niskoalkaiczna/ elewacyjna – wyprodukowana na bazie specjalnie modyfiko-

wanego potasowego szkła wodnego-wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne,

niska nasiąkliwość powierzchniowa, niska podatność na zabrudzenia, wysoka paroprzepuszczalność

d/preparat gruntująco-impregnacyjny pod farby polikrzemianowe zmniejsza chłonność podłoża,poprawia

przyczepność powłoki malarskiej

e/środek impregnacyjno-grzybobójczy kolorowy

f/lakier ochronny zabezpieczający środek impregnacyjno-grzybobójczy przed warunkami atmosferycznymi

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- 3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- 4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

  - Zalecenia ogólne przy wykonywanie robót malarskich wewnątrz  budynku

- Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.

- Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.

- Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

- Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie i  równe –zeszlifowane. W dokumentacji obiektu przewidziano dwukrotne ułożenie gładzi gipsowych.

- Podłoża powinny być  zagruntowane preparatem zmniejszającym chłonność.

- Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

- Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

- Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.

- Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane są  środki ochrony skóry   i dróg oddechowych.

  - Zalecenia ogólne przy wykonywanie robót malarskich farbami polikrzemianowymi elewacyjnymi.

-Roboty malarskie  można wykonywać przy temperaturze powietrza w zakresie 8-25 stopni C.

- Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać75 %

- malowane ściany należy chronić przed deszczem/ woda jest rozpuszczalnikiem farb polikrzemianowych/,  -silnym nasłonecznieniem i wiatrem

-podłoże przeznaczone do malowania musi być suche i czyste/pozbawione tłustych plam i kurzu/

-świeże tynki cementowo-wapienne i cementowe można malować po upływie 7-14 dni od zakończenia

tynkowania w zależności od temperatury otoczenia

- świeże tynki cienkowarstwowe mineralne  można tynkować po upływie 3 dni jeżeli w tym czasie

temperatura powietrza otaczającego wynosiła co najmniej 15 st. C

-powierzchnie niemalowane  /np. okna i drzwi/ należy zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą.

Świeże zachlapania farbą natychmiast zmyć wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie.

- konsystencję farby można dobrać dodając jako rozpuszczalnika wody w ilości do 10% do pierwszej

warstwy farby oraz do 5 % do drugiej warstwy farby.

- w czasie wykonywania robót malarskich nosić odzież ochronną i okulary.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH

- 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i

systemów technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona           i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych  pomiarów z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w

księdze obmiaru, lub obowiązuje ryczałt  umowny w zależności od postanowień umowy o wykonanie

robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora   nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich

- ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- dokumentacja budowlana  ww zadania wraz z przedmiarem robót

- normy

- aprobaty techniczne

Najważniejsze normy:

- PN/B- 10107	Badanie wytrzymałości na odrywanie

- PN-69/B-10285	Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

- PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.